# PVD AlScN 工艺参数数据库 — 分析报告

生成日期: 2026-05-14 | 数据版本: v2.3 | 129 样品 / 580 条电学曲线

# 1. 数据概况

本报告基于 AlScN PVD 工艺参数数据库 v2.3，包含 129 个样品的完整工艺参数及 89 个样品的铁电电学测试数据（580 条 PE Loop 曲线）。数据覆盖 5 个实验批次 (P1-P5)，时间跨度 2026-03 至 2026-04。

## 1.1 批次分布

| 批次 | 样品数 | 编号范围 | 有电学 | 电学曲线数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 20 | 01-20 | 11 | 69 |
| P2 | 20 | 21-40 | 16 | 124 |
| P3 | 20 | 41-60 | 14 | 107 |
| P4 | 20 | 61-80 | 17 | 112 |
| P5 | 49 | 81-129 | 31 | 168 |
| 合计 | 129 | - | 89 | 580 |

## 1.2 样品类型与电极

样品类型: 器件 (97), 薄膜 (32)

顶电极: AI (56), Mo (35), (空) (31), W (6), TiN (1)

底电极: Pt (62), Mo (46), (空) (19), Mo(110) (1), Pt(111) (1)

# 2. 工艺参数现状

## 2.1 参数分类

21 个工艺参数按数据完整度分为 4 类：

| 分类 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固定常量 | 底电极厚度(100nm), 基底转速(10rpm), 靶距(8.8mm), 工作气压(0.5Pa) | 零方差，所有样品一致 |
| 离散档位 | 膜层厚度(60/80/100nm), 本底真空(2档), 脉冲频率(40-49kHz), 预溅射时间(15/16min) | 2-4个固定取值 |
| 实验变量 | Sc功率(20-100W), N2流量(4-100sccm), Ar流量(4-200sccm), AlSc功率(P4/P5), AlN功率(P5) | 宽范围连续变化 |
| 全部缺失 | 基底偏压, 溅射角度, 总功率, 放电电压, 放电电流, 占空比 | 129/129为空 |

## 2.2 制备温度

有温度记录的样品: 129 个 (100%), 均值 388 C, 范围 [20, 500] C. P5 批次因 Excel 表头变化（制备温度 -> 制备温度(C)）初版导入丢失全部温度数据，v2.3 已修复。

## 2.3 溅射源配置

P4/P5 批次引入了合金靶材，溅射源配置发生显著变化。AlSc 合金靶有数据 27 条，其中 27 条为纯合金靶（无单质 Al/Sc 功率），0 条为合金靶与单质靶混用。AlN 靶有数据 36 条，全部来自 P5 批次。

# 3. 批次差异

工艺参数在 5 个批次间呈现系统性变化。P5 批次更换了溅射设备（布劳恩 OPTIvap 5s -> 中科唯实 JCP450-4），并引入了 AlSc 和 AlN 合金靶材，工艺窗口与其他批次不可直接对比。

## 3.1 关键参数批次均值

| 参数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc功率(W) | 96.5 | 71.1 | 60.5 | 61.7 | 30.0 |
| N2流量(sccm) | 20.0 | 12.2 | 6.8 | 8.2 | 57.3 |
| Ar流量(sccm) | 8.4 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 96.1 |
| 沉积时长(sec) | 2430.0 | 3213.0 | 3420.0 | 3510.0 | 3600.0 |
| 制备温度(C) | 300.5 | 387.5 | 395.0 | 362.5 | 432.7 |
| 膜厚(nm) | 100.0 | 96.0 | 94.0 | 97.0 | 100.0 |

趋势总结: 从 P1 到 P5，Sc 功率逐步降低 (96->30W)，N2 和 Ar 流量在 P5 急剧升高 (N2: 20->57 sccm, Ar: 8->96 sccm)，沉积时长逐步延长 (2430->3600s)。

# 4. 数据质量问题与注意事项

## 4.1 电极厚度缺失

有底电极材料但无厚度记录: 21 个样品。涉及材料: Mo, Pt。

有顶电极材料但无厚度记录: 0 个样品。

| 批次 | 底电极厚度缺失 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| P2 | 2 | 10% |
| P3 | 6 | 30% |
| P4 | 3 | 15% |
| P5 | 10 | 20% |
| 合计 | 21 | 16% |

P5 批次底电极厚度缺失最严重 (10/49, 20%)。这些样品的底电极材料为 Pt 或 Mo，表明电极确实存在但厚度未被记录。

## 4.2 溅射源功率数据不一致

Al/Sc 功率数据仅 66/129 样品有同时记录。36 个样品有 Sc 功率但无 Al 功率，推测使用了 AlSc 合金靶或 AlN 靶。27 个样品仅使用 AlSc 合金靶（无单质 Al/Sc 功率数据），这些数据无法直接与使用单质靶的样品进行功率对比。

## 4.3 其他数据问题

40 个样品无电学数据 (31%): P1 9个、P2 4个、P3 6个、P4 3个、P5 18个。为占位样品，电学测试尚未完成。

6 列工艺参数完全缺失 (129/129): 基底偏压、溅射角度、总功率、放电电压、放电电流、占空比。原始 Excel 未填写。

Excel 表头在不同批次间变化: 制备温度 vs 制备温度(C), 新增 AlSc(W)/电压, AlN(W)/电压 列。v2.3 已引入模糊列名匹配。

P5 批次工艺条件与其他批次不可直接对比: 设备更换 + 溅射源变化 + 气体流量窗口不同，组合效应无法解耦。

# 5. 电学数据

89 个样品有 PE Loop 铁电回线测试数据 (580 条曲线)。电学数据呈现多数量级分布 (Pmax: 0.0006 ~ 175,221 uC/cm2)，暗示存在不同物理机制的测量结果（正常铁电、漏电积分、器件击穿等）。

当前阶段结论: 由于电学数据中正常铁电信号与漏电/短路信号混合，且缺乏可靠的异常判据，现阶段无法对电学数据进行有意义的统计分析。建议后续工作首先建立基于回线形状的自动分类方法，或通过交叉验证（如 XRD 确认晶体质量）来标定"正常"样品，再基于标定结果进行工艺-性能关联分析。

— 报告结束 —